Technické podmínky výrobků

Zdivo z pórobetonových tvárnic – dozdívání

- třída objemové hmotnosti (kg/m3)  		500

- vážená laboratorní neprůzvučnost Rw (dB)  	37

- požární odolnost 					120

Malta

- zdící malta pro zdění pórobetonových cihel na tenké spáry

Omítka

- objemová hmotnost 800 až 1200 kg/m3

- pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm2

- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm2

- přilnavost ≥ 0,2 N/mm2

- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5

Keramický obklad

- tl. obkladu 8,0 mm, rozměr 600/300 mm

- barva imitace betonu

SDK deska tl. 12,5 mm

- sádrokartonové desky

- třída objemové hmotnosti (kg/m3)  		860

- plošná hmotnost (kg/m2)				9,0